| PURASEAL 7120 |  |
| --- | --- |
| Нейтральный силикон премиум-класса |  |

|  | - 1-компонентный силиконовый герметик с нейтральной системой вулканизации - Очень высокая стойкость к старению, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению - Способен выдерживать нагрузку через кратчайшее время после нанесения - Износостойкий. Без разводов - Совместим с покрытиями в соответствии с DIN 52452 (нанесение покрытия поверх продукта не допускается) - Неклейкая поверхность - Очень хорошо фиксируется на многих основаниях, в некоторых случаях – в сочетании с грунтовкой - Некоррозийный - Содержит фунгицид - Совместим с поливинилбутиловой плёнкой на безопасном трёхслойном стекле |
| --- | --- |
|  | - Герметизация фальцев деревянных оконных рам - Герметизация соединительных швов на окнах и дверях из дерева, металла и пластика - Герметизация профилированного стекла (например, профилитового) - Деформационные и соединительные швы на готовых конструкциях из бетона и пористого бетона - Герметизация швов на фасадах, элементах металлических конструкций, террасах и балконах - Подходит для заделки швов на элементах из трёхслойного и однослойного безопасного стекла. - Этот вариант применения требует консультации с нашими техническими специалистами - Деформационные и соединительные швы в сантехнических зонах |
|  | - Время образования плёнки при 23 °C / относительной влажности воздуха 50 % ок. 8 мин. - Отвердение за 24 часа при 23 °C / относительной влажности воздуха 50% ок. 2 мм - Температура нанесения от +5 °C до +35 °C - Вязкость (23 °C) пастообразный, стойкий - Плотность при 23 °C, цветной ок. 1,16 г/см³ - Плотность при 23 °C, прозрачный ок. 1,01 г/см³ - Твёрдость по Шору типа А (DIN 53 505), цветной ок. 25 - Твёрдость по Шору типа А (DIN 53 505), прозрачный ок. 20 - Допустимая общая деформация 25 % - Коэффициент растяжения при 100% (DIN 53 504, S3A) ок. 0,40 Н/мм² - Разрывное удлинение (DIN 53 504, S3A) ок. 650% - Прочность при растяжении (DIN 53 504, S3A) ок. 1,5 Н/мм² - Температурная стойкость от -40 °C до +180 °C - Стабильность при хранении при 23 °C / относительной влажности воздуха 50 %, картридж / флакон 12 месяцев - Стабильность при хранении при 23 °C / относительной влажности воздуха 50 %, пластиковые вёдра / бочки 12 месяцев Эти показатели не предназначены для составления спецификаций. Перед составлением спецификаций обратитесь в компанию Mapura. |
|  | - Необходимо очистить поверхности крепления и удалить все загрязнения: смазку, консерванты, жир, масло, пыль, воду, старый клей / герметик и другие вещества, снижающие прочность фиксации. Очистка не пористых оснований: очистите средством OTTO Cleaner T (время проветривания ок. 1 минуты) и чистой тканью, не оставляющей ворса. Очистка пористых оснований: очистите поверхности от свободных частиц механическим способом, например, стальной щёткой или шлифовальным кругом. - Поверхности крепления должны быть чистыми, обезжиренными, сухими и прочными. |
|  | - С 01.11.2005 г. на грунтовки 1215, 1217 и 1218 распространяются нормы предоставления информации и правила учёта согласно постановлению о запретах и ограничениях при использовании опасных веществ, составов и продуктов (в частности, запрещается самостоятельно производить химические манипуляции). См. технические паспорта (http://www. mapura.ru, раздел "Service") - Требования к эластичной герметизации и эластичному склеиванию зависят от имеющихся внешних воздействий. Значительные колебания температуры, усилие растяжения, срезывающее усилие, частый контакт с водой и т.д. предъявляют высокие требования к прочности фиксации. В таких случаях советуем использовать рекомендуемую грунтовку (например, +/OTTO Primer 1216), чтобы полученное соединение было в состоянии выдерживать максимальные нагрузки. Акриловое стекло / ПММА (плексиглас и др.) - Сантехнический акрил (например, ванны) + / 1101 Полированный алюминий + Анодированный алюминий + Алюминий с порошковым покрытием 1101 / T Алюминий с порошковым покрытием (содержит тефлон) T Бетон + / 1105 / 1215 Бетонный блок - Свинец + / 1216 Хром 1216 Нержавеющая сталь + / 1216 Железо 1216 Покрытие из эпоксидной смолы T Волокнистый цемент 1105 / 1215 Стекло + Лакированное дерево (содержит растворитель) + Лакированное дерево (системы на водной основе) + Глазурованное дерево (содержит растворитель) + Глазурованное дерево (системы на водной основе) + Необработанное дерево 1215 / 1226 (1) Глазурованная керамика + Неглазурованная керамика + Клинкерный кирпич 1215 Искусственный камень - Полимерные профили, например, Vinnolit + / 1217 / 1227 (2) Медь + (3) Плиты, обработанные меламинформальдегидной смолой (например, Resopal®) 1225 Латунь + (4) Природный камень (мрамор, гранит и т.д.) - Полиэфир + Полипропилен - Пористый бетон 1105 / 1215 Штукатурка + / 1105 / 1225 Жёсткий ПВХ + / 1217 / 1227 Плёнки из мягкого ПВХ 1217 / 1227 Белая жесть 1216 Цинк, оцинкованное железо + + = хорошая фиксация без грунтовки - = не подходит Т = рекомендуется провести тест / предварительную проверку - При сильной водяной нагрузке проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами. - При применении прозрачного PURASEAL® 7120 необходима предварительная обработка с помощью OTTO Primer 1217, на всех полимерах с плёночным покрытием – обработка с помощью OTTO Primer 1217. - Нейтральные силиконы могут вступить в реакцию с цветными металлами, например, медью, латунью и т.д. При отвердевании необходим беспрепятственный доступ воздуха. - Нейтральные силиконы могут вступить в реакцию с цветными металлами, например, медью, латунью и т.д. При отвердевании необходим беспрепятственный доступ воздуха. |
|  | - В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение. - Соблюдайте срок годности, напечатанный на упаковке. - Продукты рекомендуется хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении (при относительной влажности воздуха < 60%) при температуре от +15 °C до +25 °C. Если на протяжении долгого времени (нескольких недель) продукты хранятся и / или перевозятся при более высокой температуре либо влажности воздуха, не исключено снижение их устойчивости или изменение свойств материалов. |
|  | - Упаковка Тара Штук на поддоне - 310 мл, картридж 20 1200 - 400 мл, алюминиевый пакет 20 900 - 580 мл, алюминиевый пакет 20 600 |
|  | - Все данные, приведённые в данном документе, основаны на современном уровне знаний и опыта. Поскольку при нанесении и применении продуктов возможны многообразные воздействия, приведённые указания не освобождают пользователя от обязанности самостоятельно проводить испытания и эксперименты. Приведённые в этом документе данные, а также ссылающиеся на этот документ заявления компании Mapura не подразумевают принятие гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства возникают только на основании особого однозначного заявления компании Mapura, составленного в письменной форме. Приведённые в этом техническом паспорте характеристики полностью и окончательно описывают свойства предмета поставки. Предложения по применению не предполагают гарантию пригодности для рекомендованного варианта использования. Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу продукцию в целях технического усовершенствования и внедрения новых разработок. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, в частности, касающиеся особых случаев применения продуктов. Если вариант применения, для которого используются наши продукты, требует согласования с официальными надзорными органами, ответственность за такое согласование лежит на пользователе. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязанности учитывать и при необходимости прояснять возможность нарушения прав третьих лиц. В остальном применяются наши общие условия заключения сделок, в особенности в том, что касается ответственности за дефекты продукции. Наши общие условия заключения сделок размещены по адресу http://www.mapura.ru. |