| PURAFLEX 9140 |  |
| --- | --- |
| Водостойкий гибридный клей / герметик премиум-класса |  |

|  | - 1-компонентный клей и герметик на основе силановых полимеров - Очень хорошо фиксируется без грунтовки на различных видах основания, в том числе и под водяной нагрузкой - Очень высокая механическая прочность, стойкость против растрескивания и разрастания трещин - Обеспечивает выравнивание статического и динамического напряжения - Не имеет запаха - Не содержит изоцианатов - Не содержит силикон - Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и к старению - Совместим с покрытиями согласно DIN 52452 |
| --- | --- |
|  | - Для применения как в помещениях, так и под открытым небом - Для склеивания и монтажа самых разных материалов с параллельным выравниванием напряжений, например, для дерева, ДСП, стекла, металлов (например, алюминия, нержавеющей стали, анодированного алюминия, латуни, меди), полимеров (например, жёсткого и мягкого ПВХ, стеклопластика и т.д.), минеральных оснований (например, кирпича, плитки, керамики), огнестойких строительных плит (из гипсокартона и т.п.) - Для кузовных работ, автомобилестроения, вагоностроения, строительства контейнеров, строительства из металла, приборостроения, кораблестроения - Уплотнение для систем кондиционирования и вентиляции - Различные варианты применения в строительстве, например, при строительстве лестниц и т.п. - Приклеивание лакированного и эмалированного стекла - Приклеивание камня, природного камня и керамики - Склеивание и герметизация соединений между уплотнительной лентой OTTOFLEX (в зоне наложения) и аксессуарами, например, уплотнительной лентой, уплотнительными уголками и манжетами (соответствует требованиям ETAG 022) |
|  | - Время образования плёнки при 23 °C / относительной влажности воздуха 50% ок. 20 мин. - Отвердение за 24 часа при 23 °C / относительной влажности воздуха 50% ок. 2-3 мм - Температура нанесения от +5 °C до +40 °C - Вязкость (23°C) стойкий, пастообразный - Плотность при 23 °C ок. 1,39 г/см³ - Твёрдость по Шору типа А (DIN 53 505) ок. 55 - Допустимая общая деформация 10 % - Коэффициент растяжения при 100% (DIN 53 504, S3A) ок. 1,8 Н/мм² - Разрывное удлинение (DIN 53 504, S3A) ок. 230 % - Прочность при растяжении (DIN 53 504, S3A) ок. 3,5 Н/мм² - Температурная стойкость от -40 °C до +90 °C - Стабильность при хранении при 23 °C, относительной влажности воздуха 50% 9 месяцев Эти показатели не предназначены для составления спецификаций. Перед составлением спецификаций обратитесь в компанию Mapura. |
|  | - Поверхности крепления должны быть чистыми, обезжиренными и прочными. Необходимо очистить поверхности крепления и удалить все загрязнения: смазку, консерванты, жир, масло, пыль, воду, старый клей / герметик и другие вещества, снижающие прочность фиксации. Очистка не пористых оснований: очистите средством OTTO Cleaner T (время проветривания ок. 1 минуты) и чистой тканью, не оставляющей ворса. Очистка пористых оснований: очистите поверхности от свободных частиц механическим способом, например, стальной щёткой или шлифовальным кругом. |
|  | - С 01.11.2005 г. на грунтовки 1215, 1217 и 1218 распространяются нормы предоставления информации и правила учёта согласно постановлению о запретах и ограничениях при использовании опасных веществ, составов и продуктов (в частности, запрещается самостоятельно производить химические манипуляции). См. технические паспорта (http://www.mapura.ru, раздел "Service"). - Требования к эластичной герметизации и эластичному склеиванию зависят от имеющихся внешних воздействий. Значительные колебания температуры, усилие растяжения, срезывающее усилие, частый контакт с водой и т.д. предъявляют высокие требования к прочности фиксации. В таких случаях советуем использовать рекомендуемую грунтовку (например, +/OTTO Primer 1216), чтобы полученное соединение было в состоянии выдерживать максимальные нагрузки. Акриловое стекло / ПММА (плексиглас и др.) + / 1227 Сантехнический акрил (например, ванны) - Полированный алюминий + Анодированный алюминий + Алюминий с порошковым покрытием T Бетон 1105 / 1215 Бетонный блок 1216 (1) Свинец T Нержавеющая сталь + / 1216 Железо T Покрытие из эпоксидной смолы + / 1216 Волокнистый цемент T Стекло + Лакированное дерево (содержит растворитель) + Лакированное дерево (системы на водной основе) T Глазурованное дерево (содержит растворитель) + Глазурованное дерево (системы на водной основе) + Необработанное дерево T Глазурованная керамика + Неглазурованная керамика + / 1215 / 1216 Полимерные профили (твёрдый ПВХ, например, Vinnolit) T / 1227 Медь + (2) Плиты, обработанные меламинформальдегидной смолой (например, Resopal®) T Латунь + Природный камень 1216 (3) Полиэфир T Полипропилен - Пористый бетон 1105 Штукатурка 1105 / 1215 Жёсткий ПВХ T / 1227 Плёнки из мягкого ПВХ T Белая жесть T Цинк, оцинкованное железо + T / 1227 + = хорошая фиксация без грунтовки - = не подходит Т = рекомендуется провести тест / предварительную проверку - При сильной водяной нагрузке проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами. - см. "особые указания" - Подходит только для склеивания. Для герметизации рекомендуем использовать PURASEAL 7440. |
|  | - Для достижения оптимальной фиксации и хороших механических свойств необходимо исключить проникновение воздуха. - Влажность и высокая температура могут сократить время затвердевания. - При плоскостном склеивании паронепроницаемых материалов необходимо смочить клей. - В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение. - Соблюдайте срок годности, напечатанный на упаковке. - Продукты рекомендуется хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении (при относительной влажности воздуха < 60%) при температуре от +15 °C до +25 °C. Если на протяжении долгого времени (нескольких недель) продукты хранятся и / или перевозятся при более высокой температуре либо влажности воздуха, не исключено снижение их устойчивости или изменение свойств материалов. |
|  | - Список ёмкостей, поставляемых со склада, приведён в действующем общем каталоге строительных продуктов. Упаковка Тара Штук на поддоне 310 мл, картридж 20 1200 |
|  | - Все данные, приведённые в данном документе, основаны на современном уровне знаний и опыта. Поскольку при нанесении и применении продуктов возможны многообразные воздействия, приведённые указания не освобождают пользователя от обязанности самостоятельно проводить испытания и эксперименты. Приведённые в этом документе данные, а также ссылающиеся на этот документ заявления компании Mapura не подразумевают принятие гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства возникают только на основании особого однозначного заявления компании Mapura, составленного в письменной форме. Приведённые в этом техническом паспорте характеристики полностью и окончательно описывают свойства предмета поставки. Предложения по применению не предполагают гарантию пригодности для рекомендованного варианта использования. Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу продукцию в целях технического усовершенствования и внедрения новых разработок. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, в частности, касающиеся особых случаев применения продуктов. Если вариант применения, для которого используются наши продукты, требует согласования с официальными надзорными органами, ответственность за такое согласование лежит на пользователе. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязанности учитывать и при необходимости прояснять возможность нарушения прав третьих лиц. В остальном применяются наши общие условия заключения сделок, в особенности в том, что касается ответственности за дефекты продукции. Наши общие условия заключения сделок размещены по адресу http://www.mapura.ru. |