| PURASEAL 7450 |  |
| --- | --- |
| Силикон премиум-класса для сантехнических зон |  |

|  | - 1-компонентный силиконовый герметик с ацетатной системой вулканизации - Очень высокая стойкость к старению, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению - Оказывает фунгицидное и бактериостатическое действие - Уникальные технологические свойства - Поверхность превосходно поддаётся выравниванию - Очень хорошо фиксируется на керамическом основании - Коэффициент растяжения при 100% (DIN 53 504, S3A) : 0,3 Н/мм² |
| --- | --- |
|  | - Деформационные и соединительные швы в сантехнических зонах - Уплотнение деформационных швов на полу и стенах |
|  | - Время образования плёнки при 23 °C / относительной влажности воздуха 50 % ок. 10 мин. - Отвердение за 24 часа при 23 °C / относительной влажности воздуха 50% 2 - 3 мм - Температура нанесения от +5 °C до +35 °C - Вязкость (23 °C) пастообразный, стойкий - Плотность при 23 °C ок. 1,0 г/см³ - Твёрдость по Шору типа А (DIN 53 505) ок. 20 - Допустимая общая деформация 25 % - Коэффициент растяжения при 100% (DIN 53 504, S3A) ок. 0,3 Н/мм² - Разрывное удлинение (DIN 53 504, S3A) ок. 900 % - Прочность при растяжении (DIN 53 504, S3A) ок. 1,8 Н/мм² - Температурная стойкость от -40 °C до +180 °C - Стабильность при хранении при 23 °C / относительной влажности воздуха 50 %, картридж / флакон 18 месяцев с даты производства при хранении в не открывавшейся оригинальной упаковке при комнатной температуре Эти показатели не предназначены для составления спецификаций. Перед составлением спецификаций обратитесь в компанию Mapura. |
|  | - Поверхности крепления должны быть чистыми, обезжиренными, сухими и прочными. Необходимо очистить поверхности крепления и удалить все загрязнения: смазку, консерванты, жир, масло, пыль, воду, старый клей / герметик и другие вещества, снижающие прочность фиксации. Очистка не пористых оснований: очистите средством OTTO Cleaner T (время проветривания ок. 1 минуты) и чистой тканью, не оставляющей ворса. Очистка пористых оснований: очистите поверхности от свободных частиц механическим способом, например, стальной щёткой или шлифовальным кругом. |
|  | - С 01.11.2005 г. на грунтовки 1215, 1217 и 1218 распространяются нормы предоставления информации и правила учёта согласно постановлению о запретах и ограничениях при использовании опасных веществ, составов и продуктов (в частности, запрещается самостоятельно производить химические манипуляции). См. технические паспорта (http://www. mapura.ru, раздел "Service") - Требования к эластичной герметизации и эластичному склеиванию зависят от имеющихся внешних воздействий. Значительные колебания температуры, усилие растяжения, срезывающее усилие, частый контакт с водой и т.д. предъявляют высокие требования к прочности фиксации. В таких случаях советуем использовать рекомендуемую грунтовку (например, +/OTTO Primer 1216), чтобы полученное соединение было в состоянии выдерживать максимальные нагрузки. Акриловое стекло / ПММА (плексиглас и др.) - Сантехнический акрил (например, ванны) + / 1101 Полированный алюминий + Анодированный алюминий 1216 Алюминий с порошковым покрытием 1101 / T Алюминий с порошковым покрытием (содержит тефлон) T Бетон 1105 Бетонный блок - Свинец - Нержавеющая сталь 1216 Железо - Покрытие из эпоксидной смолы T Стекло + Лакированное дерево (содержит растворитель) + Лакированное дерево (системы на водной основе) 1216 Глазурованное дерево (содержит растворитель) 1216 Глазурованное дерево (системы на водной основе) 1215 / 1226 Необработанное дерево 1215 / 1225 (1) Глазурованная керамика + (2) Неглазурованная керамика + Полимерные профили (твёрдый ПВХ, например, Vinnolit) 1217 / 1226 Медь - Плиты, обработанные меламинформальдегидной смолой (например, Resopal®) 1216 Латунь - Природный камень (мрамор, гранит и т.д.) - Полиэфир + Полипропилен - Пористый бетон 1105 Штукатурка 1105 Жёсткий ПВХ 1217 / 1225 Плёнки из мягкого ПВХ 1217 / 1226 Белая жесть - Цинк, оцинкованное железо - + = хорошая фиксация без грунтовки - = не подходит Т = рекомендуется провести тест / предварительную проверку - При сильной водяной нагрузке проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами. - Керамическую плитку со специальным покрытием на поверхности, например, Ceramicplus производства Villeroy + Boch, рекомендуем предварительно обработать с помощью OTTO Cleanprimer 1226, относительно других покрытий проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами или проведите предварительные испытания. |
|  | - В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение. - Соблюдайте срок годности, напечатанный на упаковке. - Продукты рекомендуется хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении (при относительной влажности воздуха < 60%) при температуре от +15 °C до +25 °C. Если на протяжении долгого времени (нескольких недель) продукты хранятся и / или перевозятся при более высокой температуре либо влажности воздуха, не исключено снижение их устойчивости или изменение свойств материалов. |
|  | - Список ёмкостей, поставляемых со склада, приведён в действующем общем каталоге строительных продуктов Упаковка Тара Штук на поддоне 300 мл, картридж 20 1200 400 мл, алюминиевый пакет 20 900 580 мл, алюминиевый пакет 20 600 |
|  | - Все данные, приведённые в данном документе, основаны на современном уровне знаний и опыта. Поскольку при нанесении и применении продуктов возможны многообразные воздействия, приведённые указания не освобождают пользователя от обязанности самостоятельно проводить испытания и эксперименты. Приведённые в этом документе данные, а также ссылающиеся на этот документ заявления компании Mapura не подразумевают принятие гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства возникают только на основании особого однозначного заявления компании Mapura, составленного в письменной форме. Приведённые в этом техническом паспорте характеристики полностью и окончательно описывают свойства предмета поставки. Предложения по применению не предполагают гарантию пригодности для рекомендованного варианта использования. Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу продукцию в целях технического усовершенствования и внедрения новых разработок. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, в частности, касающиеся особых случаев применения продуктов. Если вариант применения, для которого используются наши продукты, требует согласования с официальными надзорными органами, ответственность за такое согласование лежит на пользователе. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязанности учитывать и при необходимости прояснять возможность нарушения прав третьих лиц. В остальном применяются наши общие условия заключения сделок, в особенности в том, что касается ответственности за дефекты продукции. Наши общие условия заключения сделок размещены по адресу http://www.mapura.ru. |