|  |  |
| --- | --- |
| PURASEAL 7450 |  |
|  |
|  |
| **Силикон премиум-класса для сантехнических зон** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | * 1-компонентный силиконовый герметик с ацетатной системой вулканизации * Очень высокая стойкость к старению, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению * Оказывает фунгицидное и бактериостатическое действие * Уникальные технологические свойства * Поверхность превосходно поддаётся выравниванию * Очень хорошо фиксируется на керамическом основании * Коэффициент растяжения при 100% (DIN 53 504, S3A) : 0,3 Н/мм² |
|  | * Деформационные и соединительные швы в сантехнических зонах * Уплотнение деформационных швов на полу и стенах |
|  | * Время образования плёнки при 23 °C /  относительной влажности воздуха 50 % ок. 10 мин. * Отвердение за 24 часа при 23 °C /  относительной влажности воздуха 50% 2 - 3 мм * Температура нанесения от +5 °C до +35 °C * Вязкость (23 °C) пастообразный, стойкий * Плотность при 23 °C ок. 1,0 г/см³ * Твёрдость по Шору типа А (DIN 53 505) ок. 20 * Допустимая общая деформация 25 % * Коэффициент растяжения при 100%  (DIN 53 504, S3A) ок. 0,3 Н/мм² * Разрывное удлинение (DIN 53 504, S3A) ок. 900 % * Прочность при растяжении (DIN 53 504, S3A) ок. 1,8 Н/мм² * Температурная стойкость от -40 °C до +180 °C * Стабильность при хранении при 23 °C /  относительной влажности воздуха 50 %,  картридж / флакон 18 месяцев с даты   производства при хранении в не открывавшейся оригинальной упаковке при комнатной температуре  Эти показатели не предназначены для составления спецификаций. Перед составлением спецификаций обратитесь в компанию Mapura. |
|  | * Поверхности крепления должны быть чистыми, обезжиренными, сухими и прочными. Необходимо очистить поверхности крепления и удалить все загрязнения: смазку, консерванты, жир, масло, пыль, воду, старый клей / герметик и другие вещества, снижающие прочность фиксации. Очистка не пористых оснований: очистите средством OTTO Cleaner T (время проветривания ок. 1 минуты) и чистой тканью, не оставляющей ворса. Очистка пористых оснований: очистите поверхности от свободных частиц механическим способом, например, стальной щёткой или шлифовальным кругом. |
|  | * С 01.11.2005 г. на грунтовки 1215, 1217 и 1218 распространяются нормы предоставления информации и правила учёта согласно постановлению о запретах и ограничениях при использовании опасных веществ, составов и продуктов (в частности, запрещается самостоятельно производить химические манипуляции). См. технические паспорта (http://www. mapura.ru, раздел "Service") * Требования к эластичной герметизации и эластичному склеиванию зависят от имеющихся внешних воздействий. Значительные колебания температуры, усилие растяжения, срезывающее усилие, частый контакт с водой и т.д. предъявляют высокие требования к прочности фиксации. В таких случаях советуем использовать рекомендуемую грунтовку (например, +/OTTO Primer 1216), чтобы полученное соединение было в состоянии выдерживать максимальные нагрузки.     Акриловое стекло / ПММА (плексиглас и др.) -  Сантехнический акрил (например, ванны) + / 1101  Полированный алюминий +  Анодированный алюминий 1216  Алюминий с порошковым покрытием 1101 / T  Алюминий с порошковым покрытием  (содержит тефлон) T  Бетон 1105  Бетонный блок -  Свинец -  Нержавеющая сталь 1216  Железо -  Покрытие из эпоксидной смолы T  Стекло +  Лакированное дерево (содержит растворитель) +  Лакированное дерево (системы на водной основе) 1216  Глазурованное дерево (содержит растворитель) 1216  Глазурованное дерево  (системы на водной основе) 1215 / 1226  Необработанное дерево 1215 / 1225 (1)  Глазурованная керамика + (2)  Неглазурованная керамика +  Полимерные профили  (твёрдый ПВХ, например, Vinnolit) 1217 / 1226 Медь -  Плиты, обработанные меламинформальдегидной смолой (например, Resopal®) 1216 Латунь -  Природный камень (мрамор, гранит и т.д.) -  Полиэфир +  Полипропилен -  Пористый бетон 1105  Штукатурка 1105  Жёсткий ПВХ 1217 / 1225  Плёнки из мягкого ПВХ 1217 / 1226  Белая жесть -  Цинк, оцинкованное железо -  + = хорошая фиксация без грунтовки  - = не подходит  Т = рекомендуется провести тест / предварительную проверку   1. При сильной водяной нагрузке проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами. 2. Керамическую плитку со специальным покрытием на поверхности, например, Ceramicplus производства Villeroy + Boch, рекомендуем предварительно обработать с помощью OTTO Cleanprimer 1226, относительно других покрытий проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами или проведите предварительные испытания. |
|  | * В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение. * Соблюдайте срок годности, напечатанный на упаковке. * Продукты рекомендуется хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении (при относительной влажности воздуха < 60%) при температуре от +15 °C до +25 °C. Если на протяжении долгого времени (нескольких недель) продукты хранятся и / или перевозятся при более высокой температуре либо влажности воздуха, не исключено снижение их устойчивости или изменение свойств материалов. |
|  | * Список ёмкостей, поставляемых со склада, приведён в действующем общем каталоге строительных продуктов   Упаковка Тара Штук на поддоне  300 мл, картридж 20 1200  400 мл, алюминиевый пакет 20 900  580 мл, алюминиевый пакет 20 600 |
|  | * Все данные, приведённые в данном документе, основаны на современном уровне знаний и опыта. Поскольку при нанесении и применении продуктов возможны многообразные воздействия, приведённые указания не освобождают пользователя от обязанности самостоятельно проводить испытания и эксперименты. Приведённые в этом документе данные, а также ссылающиеся на этот документ заявления компании Mapura не подразумевают принятие гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства возникают только на основании особого однозначного заявления компании Mapura, составленного в письменной форме. Приведённые в этом техническом паспорте характеристики полностью и окончательно описывают свойства предмета поставки. Предложения по применению не предполагают гарантию пригодности для рекомендованного варианта использования. Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу продукцию в целях технического усовершенствования и внедрения новых разработок. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, в частности, касающиеся особых случаев применения продуктов. Если вариант применения, для которого используются наши продукты, требует согласования с официальными надзорными органами, ответственность за такое согласование лежит на пользователе. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязанности учитывать и при необходимости прояснять возможность нарушения прав третьих лиц. В остальном применяются наши общие условия заключения сделок, в особенности в том, что касается ответственности за дефекты продукции. Наши общие условия заключения сделок размещены по адресу http://www.mapura.ru. |