| PURAFLEX 9120 |  |
| --- | --- |
| Гибридный герметик для компенсационных швов на наземных сооружениях |  |

|  | - 1-компонентный герметик на основе силановых полимеров - Совместим с покрытиями согласно DIN 52452 - Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и к старению - При отвердевании не образуются пузыри - Не имеет запаха - Не содержит изоцианатов - Не содержит силикон - Коэффициент растяжения при 100% (DIN 53 504, S3A) : 0,4 Н/мм² |
| --- | --- |
|  | - Швы в наружных стенах согласно DIN 18540-F - Герметизация швов на фасадах, элементах металлических конструкций - Деформационные и соединительные швы на готовых конструкциях из бетона и пористого бетона - Приклеивание соединительной ленты OTTO BAB/I и BAB/A к кладке, бетону, пористому бетону и т.д. |
|  | - Время образования плёнки при 23 °C/ относительной влажности воздуха 50 % [минут] ~ 40 - Отвердение за 24 часа при 23 °C/ относительной влажности воздуха 50 % [мм] ~ 2 - 3 - Температура нанесения от/до [°C] + 5 / + 40 - Вязкость при 23 °C пастообразный, стойкий - Плотность при 23 °C на соответствие стандарту ISO 1183-1 [г/см³] ~ 1,4 - Твёрдость по Шору типа А на соответствие стандарту ISO 868 ~ 28 - Допустимая общая деформация [%] 25 - Класс на соответствие стандарту ISO 11600 25LM - Коэффициент растяжения при 100 % на соответствие стандарту ISO 37, S3A [Н/мм²] ~ 0,4 - Разрывное удлинение на соответствие стандарту ISO 37, S3A [%] ~ 550 - Прочность при растяжении на соответствие стандарту ISO 37, S3A [Н/мм²] ~ 1,6 - Температурная стойкость от/до [°C] - 40 / +90 - Производительность выдавливания на соответствие стандарту ISO 8394-1 [г/мин.] ~ 210 - 260 - Объёмная усадка на соответствие стандарту ISO 10563 [%] < 10 - Стабильность при хранении при 23 °C/ относительной влажности воздуха 50 %, картридж/флакон [месяцев] 9 Эти показатели не предназначены для составления спецификаций. Перед составлением спецификаций обратитесь в компанию Mapura. |
|  | - Поверхности крепления должны быть чистыми, обезжиренными, сухими и прочными. Необходимо очистить поверхности крепления и удалить все загрязнения: смазку, консерванты, жир, масло, пыль, воду, старый клей / герметик и другие вещества, снижающие прочность фиксации. Очистка не пористых оснований: очистите средством OTTO Cleaner T (время проветривания ок. 1 минуты) и чистой тканью, не оставляющей ворса. Очистка пористых оснований: очистите поверхности от свободных частиц механическим способом, например, стальной щёткой или шлифовальным кругом. |
|  | - С 01.11.2005 г. на грунтовки 1215, 1217 и 1218 распространяются нормы предоставления информации и правила учёта согласно постановлению о запретах и ограничениях при использовании опасных веществ, составов и продуктов (в частности, запрещается самостоятельно производить химические манипуляции). См. технические паспорта (http://www.mapura.ru, раздел "Service"). - Требования к эластичной герметизации и эластичному склеиванию зависят от имеющихся внешних воздействий. Значительные колебания температуры, усилие растяжения, срезывающее усилие, частый контакт с водой и т.д. предъявляют высокие требования к прочности фиксации. В таких случаях советуем использовать рекомендуемую грунтовку (например, +/OTTO Primer 1216), чтобы полученное соединение было в состоянии выдерживать максимальные нагрузки. Акриловое стекло/ПММА (плексиглас и др.) - Сантехнический акрил (например, ванны) - Полированный алюминий + Анодированный алюминий + Алюминий с порошковым покрытием T Бетон 1225 Бетонный блок - Свинец T Нержавеющая сталь + / 1216 Железо T Покрытие из эпоксидной смолы + / 1216 Стекло + Лакированное дерево (содержит растворитель) + / 1226 Лакированное дерево (системы на водной основе) T / 1227 Глазурованное дерево (содержит растворитель) + / 1227 Глазурованное дерево (системы на водной основе) + / 1227 Необработанное дерево T Глазурованная керамика + Неглазурованная керамика + / 1216 Полимерные профили (твёрдый ПВХ, например, Vinnolit) 1227 Медь + / 1227 (1) Плиты, обработанные меламинформальдегидной смолой (например, Resopal®) T Латунь + / 1227 Природный камень (мрамор, гранит и т.д.) - Полиэфир T Полипропилен - Пористый бетон T Штукатурка 1225 Жёсткий ПВХ + / 1227 / 1225 Плёнки из мягкого ПВХ - Белая жесть T Цинк, оцинкованное железо + + = хорошая фиксация без грунтовки - = не подходит Т = рекомендуется провести тест / предварительную проверку - см. "особые указания". |
|  | - В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение. - Соблюдайте срок годности, напечатанный на упаковке. - Продукты рекомендуется хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении (при относительной влажности воздуха < 60%) при температуре от +15 °C до +25 °C. Если на протяжении долгого времени (нескольких недель) продукты хранятся и / или перевозятся при более высокой температуре либо влажности воздуха, не исключено снижение их устойчивости или изменение свойств материалов. |
|  | - Упаковка Тара Штук на поддоне - 580 мл, алюминиевый пакет 20 600 |
|  | - Все данные, приведённые в данном документе, основаны на современном уровне знаний и опыта. Поскольку при нанесении и применении продуктов возможны многообразные воздействия, приведённые указания не освобождают пользователя от обязанности самостоятельно проводить испытания и эксперименты. Приведённые в этом документе данные, а также ссылающиеся на этот документ заявления компании Mapura не подразумевают принятие гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства возникают только на основании особого однозначного заявления компании Mapura, составленного в письменной форме. Приведённые в этом техническом паспорте характеристики полностью и окончательно описывают свойства предмета поставки. Предложения по применению не предполагают гарантию пригодности для рекомендованного варианта использования. Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу продукцию в целях технического усовершенствования и внедрения новых разработок. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, в частности, касающиеся особых случаев применения продуктов. Если вариант применения, для которого используются наши продукты, требует согласования с официальными надзорными органами, ответственность за такое согласование лежит на пользователе. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязанности учитывать и при необходимости прояснять возможность нарушения прав третьих лиц. В остальном применяются наши общие условия заключения сделок, в особенности в том, что касается ответственности за дефекты продукции. Наши общие условия заключения сделок размещены по адресу |