|  |  |
| --- | --- |
| PURAFLEX 9155 |  |
|  |
|  |
| **Гибридный быстродействующий нейтральный клей**  **премиум-класса с очень высокой механической прочностью** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Подходит для применения на конструкциях классов безопасности RC2 / RC3. Соответствует стандарту EMICODE EC1-R "очень низкий уровень выбросов". * Соответствует требованиям класса А+ французской классификации, регулирующей содержание в составе стройматериалов летучих органических соединений. В ходе испытаний было установлено соответствие материала стандарту DIN EN ISO 846. |
|  | * 655 KRAFT FIX не одобрен для применения на поверхностях из природного камня. В особых случаях использования клея, а также при необходимости нанесения его на природный камень, нужно предварительно осуществить пробное нанесение или проконсультироваться со специалистами нашего технологического отдела. * При приклеивании данным материалом зеркал гарантиями того, что зеркало не потеряет своей отражающей способности, являются толщина отражающего слоя зеркала более 50 микрон и отсутствие повреждений на его поверхности. Работы по приклеиванию зеркал и зеркальных элементов должны проводиться в соответствии с правилами и инструкциями по выполнению стекольных работ, к примеру, с нормами, описанными в * «Техническом руководстве по проведению стекольных работ», в разделе № 11 «Монтаж зеркал». * Перед тем, как приклеивать стекла данным клеем, проконсультируйтесь со специалистами нашего технологического отдела. Данный клей не подходит для склеивания аквариумов и для использования в помещениях с постоянно высокой влажностью. Перед проведением работ по склеиванию или герметизации стекол и прозрачных пластиков, подверженных воздействию УФ-излучения, проконсультируйтесь с нашим технологическим отделом. * ВНИМАНИЕ: Проверка совместимости клея с изоляционными материалами кромок стекол и стеклопакетов, клиньями для оконных блоков и с покрытием створочных конструкций является обязанностью производителя данных изделий. |
|  | * Основа гибридный клей на основе силановых полимеров * Твердость по Шору по шкале А (стандарт ISO 868) 80 * Плотность (стандарт ISO 1183, метод B) 1,560 г/см³ * Динамическая вязкость (Паскаль-секунд (Rheotron) 200 * Время отверждения за 24 часа  (при температуре + 23°C и влажности воздуха 50%) примерно 2,5 мм * Время образования пленки (при температуре + 23°C и влажности воздуха 50%) 5 минут * Усадка 4% * Предел прочности при растяжении (стандарт DIN 53504-S1) 3,0 Н/мм² * Разрывное удлинение (стандарт DIN 53504-S1) 20% * Разрывная прочность (стандарт ISO 34, метод C) 15 Н/мм * Термостойкость от - 30°C до + 90°C * Срок хранения, при хранении в сухом и  прохладном месте 12 месяцев   Эти показатели не предназначены для составления спецификаций. Перед составлением спецификаций обратитесь в компанию Mapura. |
|  | * Поверхности, на которые будет наноситься 655 KRAFT FIX, должны быть прочными и очищенными от пыли, жирных загрязнений и разделительных смазок. 655 KRAFT FIX обладает прекрасной адгезией к широкому спектру стройматериалов. |
|  | * Данные, отраженные в этой таблице, были получены в ходе адгезионных испытаний, проведенных компанией Rocholl в лабораторных условиях. При применении на практике, адгезионные свойства клея зависят от различных внешних факторов (погодных условий, загрязнений, нагрузки и т.д.). * Информация в таблице представлена исключительно для ознакомления, она не обладает гарантийными свойствами. Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь со специалистами нашего технологического отдела.     Стекло +  Кафель +  Древесина сосны +  Бетон после влажной шлифовки RP 70  Бетон после снятия опалубки RP 70  Сталь марки DC 04, ее аналоги WP 40  Сталь, оцинкованная методом  горячего оцинкования +  Нержавеющая сталь +  Цинк +  Алюминий +  Сплав алюминия и магния AlMg1 +  Сплав алюминия, магния и меди AlCuMg1 +  Сплав алюминиевый 6016 +  Анодированный алюминий WP 40  Латунь марки MS 63 (жесткость F 37) +  ПВХ Kömadur ES RP 100  ПВХ мягкий +  Поликарбонат Makrolon Makroform 099 +  Полиакрил PMMA XT 20070 Röhm +  Полистирол PS Iroplast +  Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) RP 100  Полиэтилентерефталат (ПЭТ) +  Полиуретан смешанный +  Медь +  Поликарбонат RP 100  Полиметилметакрилат Röhm (санитарный) +  Зеркало +  Природный камень -  + = хорошая фиксация без грунтовки  - = не подходит  «WP / RP» = грунтовка Ramsauer Primer |
|  | * Перед использованием клея на той или иной поверхности рекомендуется проводить тест на адгезию. * При выявлении недостаточной адгезии поверхность нужно обработать грунтовкой. * Клей наносится на поверхность с помощью механического или пневматического монтажного пистолета. |
|  | * Список ёмкостей, поставляемых со склада, приведён в действующем общем каталоге строительных продуктов.   Упаковка Тара Штук на поддоне  290 мл, картридж 20 1200  600 мл,  флаконы из алюминиевой фольги 20 1200 |
|  | * Все данные, приведённые в данном документе, основаны на современном уровне знаний и опыта. Поскольку при нанесении и применении продуктов возможны многообразные воздействия, приведённые указания не освобождают пользователя от обязанности самостоятельно проводить испытания и эксперименты. Приведённые в этом документе данные, а также ссылающиеся на этот документ заявления компании Mapura не подразумевают принятие гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства возникают только на основании особого однозначного заявления компании Mapura, составленного в письменной форме. Приведённые в этом техническом паспорте характеристики полностью и окончательно описывают свойства предмета поставки. Предложения по применению не предполагают гарантию пригодности для рекомендованного варианта использования. Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу продукцию в целях технического усовершенствования и внедрения новых разработок. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, в частности, касающиеся особых случаев применения продуктов. Если вариант применения, для которого используются наши продукты, требует согласования с официальными надзорными органами, ответственность за такое согласование лежит на пользователе. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязанности учитывать и при необходимости прояснять возможность нарушения прав третьих лиц. В остальном применяются наши общие условия заключения сделок, в особенности в том, что касается ответственности за дефекты продукции. Наши общие условия заключения сделок размещены по адресу http://www.mapura.ru. |