| PURAFLEX 9280 |  |
| --- | --- |
| 2-компонентный гибридный монтажный клей с очень высокой скоростью отвердевания |  |

|  | - 2-компонентный клей на основе силановых полимеров - Очень быстро затвердевает, даже при значительной толщине слоя - Функциональная прочность достигается очень быстро - Очень хорошо фиксируется без грунтовки на различных видах основания, в том числе и под водяной нагрузкой - Обеспечивает выравнивание статического и динамического напряжения - Не имеет запаха - Не содержит изоцианатов - Не содержит силикон - Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и к старению - Совместим с покрытиями согласно DIN 52452 |
| --- | --- |
|  | - Для применения как в помещениях, так и под открытым небом - Для склеивания и монтажа самых разных материалов с параллельным выравниванием напряжений, например, для дерева, ДСП, стекла, металлов (например, алюминия, нержавеющей стали, анодированного алюминия, латуни, меди), полимеров (например, жёсткого и мягкого ПВХ, стеклопластика и т.д.), минеральных оснований (например, кирпича, плитки, керамики), огнестойких строительных плит (из гипсокартона и т.п.) - Для кузовных работ, автомобилестроения, вагоностроения, строительства контейнеров, строительства из металла, приборостроения, кораблестроения - Уплотнение для систем кондиционирования и вентиляции - Склеивание керамики - Склеивание дверных филёнок, перекрывающих створки |
|  | Отдельные компоненты: - Компонент A Цвет белый Вязкость (23 °C) пастообразный Плотность при 23 °C, ISO 1183 B ок. 1,21 г/см³ Стабильность при хранении при 23 °C, относительной влажности воздуха 50 % 6 месяцев - Компонент B Цвет светло –серый Вязкость (23 °C) пастообразный Плотность при 23 °C, ISO 1183 B ок. 1,52 г/см³ Соотношение компонентов смеси по весу (основа А): отвердитель B) 1 : 1,256 Соотношение компонентов смеси по объёму (основа А : отвердитель B) 1 : 1 Стабильность при хранении при 23 °C, относительной влажности воздуха 50 % 6 месяцев - Масса до вулканизации: Цвет светло –серый Вязкость (23 °C) пастообразный Плотность смеси при 23 °C, ISO 1183 B ок. 1,37 г/см³ Температура нанесения от +5 °C до +40 °C Твёрдость по Шору типа А через 4 часа ок. 25 Твёрдость по Шору типа А через 24 часа ок. 32 Жизнеспособность (23 °C, относительная влажность воздуха 50 %) ок. 5 - 10 мин. Функциональная прочность ок. 25 - 40 мин. - Вулканизат: Твёрдость по Шору типа А (ISO 868) ок. 37 Температурная стойкость от -40 °C до +80 °C Прочность при растяжении (ISO 37, S3A) ок. 1,7 Н/мм² Разрывное удлинение (ISO 37, S3A) ок. 300 % Коэффициент растяжения при 100% (ISO 37, S3A) ок. 0,8 Н/мм² Эти показатели не предназначены для составления спецификаций. Перед составлением спецификаций обратитесь в компанию Mapura. |
|  | - Поверхности крепления должны быть чистыми, обезжиренными и прочными. Необходимо очистить поверхности крепления и удалить все загрязнения: смазку, консерванты, жир, масло, пыль, воду, старый клей / герметик и другие вещества, снижающие прочность фиксации. Очистка не пористых оснований: очистите средством OTTO Cleaner T (время проветривания ок. 1 минуты) и чистой тканью, не оставляющей ворса. Очистка пористых оснований: очистите поверхности от свободных частиц механическим способом, например, стальной щёткой или шлифовальным кругом. |
|  | - С 01.11.2005 г. на грунтовки 1215, 1217 и 1218 распространяются нормы предоставления информации и правила учёта согласно постановлению о запретах и ограничениях при использовании опасных веществ, составов и продуктов (в частности, запрещается самостоятельно производить химические манипуляции). См. технические паспорта (http://www.mapura.ru, раздел "Service"). - Требования к эластичной герметизации и эластичному склеиванию зависят от имеющихся внешних воздействий. Значительные колебания температуры, усилие растяжения, срезывающее усилие, частый контакт с водой и т.д. предъявляют высокие требования к прочности фиксации. В таких случаях советуем использовать рекомендуемую грунтовку (например, +/OTTO Primer 1216), чтобы полученное соединение было в состоянии выдерживать максимальные нагрузки. Полированный алюминий + / 1226 Анодированный алюминий + Алюминий с порошковым покрытием T Бетон 1105 / 1218 Бетонный блок - Свинец T Нержавеющая сталь + / 1226 Железо T Стекло + / 1226 Лакированное дерево (содержит растворитель) + / 1226 Лакированное дерево (системы на водной основе) + / 1226 Глазурованное дерево (содержит растворитель) + / 1226 Глазурованное дерево (системы на водной основе) + / 1226 Необработанное дерево T Глазурованная керамика + / 1226 Неглазурованная керамика + / 1226 Природный камень (мрамор, гранит и т.д.) - Штукатурка 1105 / 1215 Жёсткий ПВХ 1217 / 1227 Плёнки из мягкого ПВХ T / 1217 Цинк, оцинкованное железо + / 1226 + = хорошая фиксация без грунтовки - = не подходит Т = рекомендуется провести тест / предварительную проверку |
|  | - Нанесение 2-компонентного клеи и герметики материала из двойного картриджа: - Сначала снимите пробки обоих компонентов. Вставьте картридж в пистолет. Выдавите материал из отверстий обоих компонентов. Слегка разровняйте материал и закрепите статический смеситель. Проверьте однородность полученной массы. - Компонент A восприимчив к влажности воздуха, и поэтому его необходимо защищать от влаги. Компонент B не реагирует на влажность воздуха и при нормальных условиях (23 °C, относительная влажность воздуха 50 %) устойчив. - Для достижения оптимальной фиксации и хороших механических свойств необходимо исключить проникновение воздуха. - Нанесение/выравнивание: клей / герметик необходимо выровнять в течение времени его вулканизации, чтобы обеспечить внутренний контакт с поверхностью крепления и краями. Использовать выравниватель нельзя. - Продукты рекомендуется хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении (при относительной влажности воздуха < 60%) при температуре от +15 °C до +25 °C. Если на протяжении долгого времени (нескольких недель) продукты хранятся и / или перевозятся при более высокой температуре либо влажности воздуха, не исключено снижение их устойчивости или изменение свойств материалов. - В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение. |
|  | - Список ёмкостей, поставляемых со склада, приведён в действующем общем каталоге строительных продуктов. Упаковка Тара Штук на поддоне 2x310 мл, пластмассовый двойной картридж 10 600 |
|  | - Все данные, приведённые в данном документе, основаны на современном уровне знаний и опыта. Поскольку при нанесении и применении продуктов возможны многообразные воздействия, приведённые указания не освобождают пользователя от обязанности самостоятельно проводить испытания и эксперименты. Приведённые в этом документе данные, а также ссылающиеся на этот документ заявления компании Mapura не подразумевают принятие гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства возникают только на основании особого однозначного заявления компании Mapura, составленного в письменной форме. Приведённые в этом техническом паспорте характеристики полностью и окончательно описывают свойства предмета поставки. Предложения по применению не предполагают гарантию пригодности для рекомендованного варианта использования. Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу продукцию в целях технического усовершенствования и внедрения новых разработок. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, в частности, касающиеся особых случаев применения продуктов. Если вариант применения, для которого используются наши продукты, требует согласования с официальными надзорными органами, ответственность за такое согласование лежит на пользователе. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязанности учитывать и при необходимости прояснять возможность нарушения прав третьих лиц. В остальном применяются наши общие условия заключения сделок, в особенности в том, что касается ответственности за дефекты продукции. Наши общие условия заключения сделок размещены по адресу http://www.mapura.ru. |